ПРИДАНИЕ ГРУНТАМ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ.

Издательство АН СССР 1942г.

1.  Известковый метод

Соотношение извести к грунту — 1 к 3, разводится водой до консистенции жидкого теста,

железный купорос 3,5 — 4 кг на ведро воды,

для придания большей морозостойкости добавить 1 — 2кг. соли на ведро раствора.

Для напорных сооружений на 1 метр квадратный поверхности требуется

извести                              7,5-10кг

жел. Купороса                   3,5-8кг

Минимальная толщина наносимого слоя — 4см.

Для безнапорных сооружений на 1 метр квадратный поверхности требуется

извести                                3-5кг

жел. Купороса                     2-2,5кг

На обрабатываемую поверхность после трамбовки наносится слой известкового теста толщиной 2-3см для безнапорных покрытий и 5см и более для напорных.

На уложеный известковый слой наносится второй слой из песка или супеси 4-8см пропитаного жидким реагентом (1,2 ведра реагента на 4-5 вёдер песка или супеси)

Для защиты хим. покрытия насыпается слой грунта 10-15см с лёгкой трамбовкой.

2. Приготовление и использование «Гидрофобной земли»

Гидрофобная земля толщиной 5-10см в течение неограниченого времени выдерживает давление в несколько метров водяного столба.

Технология приготовления:

1. Измельчение и просев грунта через грохот

2. Приготовление раствора соли железа и отдельно раствора мылонафта

3. Введение соли железа в почву в виде некоторого количества раствора (количество воды — 50%  от полной влагоёмкости грунта с учётом содержащейся в нём влаги, количество введённой соли  0,3 — 0,8% от веса грунта), тщательно перемешать.

4. Введение мылонафта в грунт в виде раствора при перемешивании (количество жидкости тоже 50%  от полной влагоёмкости грунта, количество мылонафта в расчёте на безводный продукт около 0,5% от веса грунта)

5. Постепенное высушивание грунта в сушилках при температуре до 150 град. Цельсия или на воздухе до воздушно-сухого состояния с последующим механическим или ручным измельчением и просеиванием через сита с отверстием 1мм.

Приготовленая подобным образом гидрофобная земля, готова к применению.

Для приготовления 1 кубометра гидрофобной земли нужно:

Мылонафт (масляный, стандартный)                                    6.0кг

Соль железа (хлорное железо)                                                7,5кг

Вода                                                                                            0,48 кубометра.

3. МЕТОД ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ГИДРОФОБНОГО ГРУНТОЦЕМЕНТА

Метод состоит в том, что для закрепления поверхностного слоя грунта применяется изготовленая на месте смесь естественного грунта с небольшим количеством цемента (5-10%) марки 200-300 и ПАВы  (0,35-0,5% от веса сухого грунта).

Слои такого гидрофобного грунтоцемента, уплотнённого после смешения и увлажнения, схватываются и твердеют, придавая земляному сооружению значительную механическую прочность и влагонепроницаемость. При этом механическая прочность определяется содержанием цемента в смеси и может быть значительно повышена увеличением концентрации цемента или толщины слоя грунта, ПАВы придают грунтоцементу пониженую влагоёмкость и высокую водоустойчивость.

При отсутствии цемента для гидрофобного закрепления грунтов можно применять и другие (местные) вяжущие материалы — гипс, ангидрит, доломитовый цемент, известь.

Применение в гидрофобном грунтобетоне крупнозернистых инертных добавок (щебень, гравий) при тщательном смешивании позволяет снизить расход цемента до 4кг и мыла до 0,25кг на квадратный метр при сохранении высокой несущей способности.

Нормы расхода материалов на 1 метр квадратный грунта в кГ

| Толщина покрытия | Для супесчаных грунтов |  |  | Для суглинистых грунтов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход цемента |  | Расход мылонафта | Расход цемента |  | Расход мылонафта |
|  | При 5% | При 8% | 0,35% | При 5% | При 8% | 0,35% |
| 5 см | 5 | 8 | 0,35 | 8 | 10 | 0,5 |
| 10 см | 10 | 16 | 0,7 | 16 | 20 | 1,0 |
| 15 см | 15 | 24 | 1,0 | 24 | 30 | 1,5 |

Разрыхление грунта производится на глубину 13-15см, если крепящий поверхностный слой должен быть после уплотнения равен 10см. Разрыхлённый грунт измельчается так, чтобы не было частиц более 5-10мм. В тщательно измельчённый грунт засыпается сухой цемент и хорошо перемешивается. Цемент лучше вводить в два — три приёма, но нужно иметь ввиду что работы должны быть закончены до начала схватывания цемента с грунтом, т. е. не позднее 4 часов после введения цемента в грунт.

Раствор мылонафта вводится в грунт до введения цемента, одновременно с цементом или после, смотря по условиям работ и состоянию грунта.  Если грунт слишком сухой и для его измельчения требуется увлажнение — раствор мылонафта целесообразно частично ввести до рассыпания цемента, а всю остальную норму — одновременно при перемешивании цемента с грунтом. При сильно влажном грунте, разрыхлённый слой нужно подсушить в атмосферных условиях. Во время дождливой погоды, крепить грунт этим методом нельзя. Обычно раствор мылонафта вводится при перемешивании грунта с цементом смачиванием смеси этим раствором таким образом, чтобы влажность и распрелеление цемента по всей смеси были равномерны.

После тщательного перемешивания смеси она разравнивается и максимально возможно трамбуется. После уплотнения и сглаживания поверхность уплотнённого слоя накрывается увлажнённым материалом или регулярно поливается водой. Хорошо одну из поливок заменить дополнительным опрыскиванием 0,5%-ным раствором мылонафта, что вызовет дополнительное повышение водоупорности верхнего слоя, т. е. ещё большую его гидрофобизацию.  В сырую погоду никаких настилов и поливок не требуется. Покрытие оставляется в покое на 5-7 дней для приобретения достаточного упрочнения.